工厂检验、测试和试验项目

| 部件名称：起重机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准： GB5905-86 起重机实验规范和程序 GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》 |  |  |
| 试验标准： GB6067《起重机械安全规定》 GB700-88《碳素结构钢》 GB1591-88《低合金结构钢》 GB5680-80《高锰钢铸件技术条件》 GB11352《一般工程用铸造碳钢件》 |  |  |
| 材料试验项目： 物理性能试验、化学分析试验、焊接性试验 |  |  |
| 制造过程检验及试验项目 |  |  |
| 序号 | 过程阶段 | 检验及试验项目 |
| 1 | 原材料进厂检验 | 理化试验、炉号、批次、外观尺寸 |
| 2 | 外购件、外协件检验 | 外观尺寸、理化试验、机械性能试验、通电试验、 硬度检验、无损探伤检验 |
| 3 | 下料检验 | 外观尺寸、坡口形式 |
| 4 | 零部件检验 | 外观尺寸、焊缝外观质量、无损探伤检验 |
| 5 | 构件组装、焊接检验 | 外观尺寸、焊缝外观质量、无损探伤检验 |
| 6 | 部件总装检验 | 各相关配合尺寸 |
| 7 | 空载运行试验 | 各种状态下工作有效、各机构运转正常、制动可靠、操作系统、电气控制工作可靠 |
| 8 | 验收检验 | 买方参加 |
| 9 | 防腐检验 | 除绣等级、涂层外观质量、涂层厚度、结合力 |
| 10 | 负载运行试验 | 各机构动作灵活、制动性能可靠、结构和机构不应损坏、连接无松动 |

检测、测试、实验项目（原材料）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  | 特征尺寸 （mm） | 合格标准值 （mm） | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材 质 | 吊板、吊叉 |  | 优质低碳镇静钢或低碳合金钢 | 根据设计要求查材质证明或材质化验单。 |
|  |  | 开式齿轮 |  | 不低于45号钢 |  |
|  |  |  |  | 不低于ZG310-570 |  |
|  |  | 减速器一级传动小齿轮 |  | 不低于45号钢 |  |
|  |  |  |  | 不低于ZG310-570 |  |
|  |  | 卷筒轴 |  | 不低于45号钢 |  |
|  |  | 联轴器、制动轮 |  | 不低于45号钢 |  |
|  |  |  |  | 不低于ZG310-570 |  |
| 2 | 钢丝绳 | 型号、规格 |  | 符合图纸 | 查进货单据 |

检测、测试、实验项目（传动件）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  |  |  |  | 特征 尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮 | 灵活性 |  |  |  |  | 灵活 | 用手转动，灵活无卡阻 |
|  |  | 绳槽粗糙度 |  |  |  | Ra | 6.3µm | 对比法目测检查 |
|  |  | 绳槽与样板间隙 |  |  |  |  | ≤0.5 | 用标准样板与塞尺检查 |
|  |  | 滑轮槽两侧的壁厚差 |  |  | 外径≤700 |  | ≤3 | 用千分尺检查 |
|  |  |  |  |  | 外径≥700 |  | ≤4 |  |
|  |  | 铸造缺陷 |  |  |  |  | 符合规范要求 | 目测检查 |
| 2 | 卷筒 | 卷筒壁厚差 | 外径 |  | ≤700 |  | ≤3 | 在卷筒端部或中部钻6个ф6的孔进行检测 |
|  |  |  |  |  | ≤1000 |  | ≤5 |  |
|  |  |  |  |  | >1000 |  | ≤8 |  |
|  |  | 绳槽底径公差 |  |  |  |  | 不大于h10 | 用千分尺检查 |
|  |  | 过渡绳槽凸峰 |  |  |  |  | 铲平、磨光 | 目测检查 |
|  |  | 绳槽粗糙度 |  |  |  | Ra | 12.5µm | 对比法目测检查 |
| 3 | 减速器 | 封闭接合面的间隙 |  |  |  |  | ≤0.03 | 用塞尺检查 |
|  |  | 无负荷运转距离1m处的噪音 |  |  |  |  | ≤85dB(A) | 分贝仪检测 |
|  |  | 齿轮精度 |  |  |  |  | 不低于8-8-7级 | 仪器检测 |
|  |  | 齿面粗糙度 |  | 法向模数≤8 |  | Ra | 3.2µm | 对比法目测检查 |
|  |  |  |  | 法向模数>8 |  |  | 6.3µm |  |
|  |  | 有无渗油 |  |  |  |  | 无 | 空、动载荷试验后目测检查 |
| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  |  |  |  | 特征 尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| 4 | 开式齿轮 | 顶间间隙 |  |  |  |  | 在标准范围内 |  |
|  |  | 最小侧隙 |  |  |  |  | >最小保证侧隙 | 用塞尺检查 |
|  |  | 啮合接触斑点 |  | 齿高 |  | % | ≥40 | 用光泽法检测,按最小斑点的面积判定,斑点应趣近中部,齿顶和两端棱边处不允许接触。 |
|  |  |  |  | 齿长 |  |  | ≥50 |  |
|  |  | 齿面硬度 |  | 大齿轮 |  | HB | ≥190 | 用硬度计检查 |
|  |  |  |  | 小齿轮 |  |  | ≥240 |  |
|  |  | 齿面粗糙度 |  | 法向模数≤8 |  | Ra | 6.3µm | 对比法目测检查 |
|  |  |  |  | 法向模数>8 |  |  | 12.5µm |  |
|  |  | 铸造缺陷 |  |  |  |  | 符合标准规定 | 裂纹用20倍放大镜或用磁粉探伤检查,缺陷面积用深度尺或带深度尺的游标卡尺检查,缺陷深度用钢板尺或游标尺检查 |
| 5 | 联轴器与制动器 | 弹性联轴器柱销与锥孔接触面积 |  |  |  | % | ≥60 | 着色法检查 |
|  |  | 制动面粗糙度 |  |  |  | Ra | 1.6µm | 对比法目测检查 |
|  |  | 制造面硬度 |  |  |  | HBC | 35～45 | 用硬度计检查 |
|  |  | 制动带与制动轮接触面积 |  |  |  | % | ≥75 | 20mm×20mm反范围内有二点接触时可连续计算接触面积 |
|  |  | 制动带与闸瓦间隙 |  |  |  | mm | 按标准执行 | 用塞尺检测 |
|  |  | 制动轮径向跳动 |  |  |  | mm | 9级 | 用百分表检查 |
|  |  | 制动轮端面跳动 |  |  |  | mm | 10级 | 用百分表检查 |
| 6 | 联轴器与制动器 | 弹性联轴器 端面间隙 | 外 形 最 大 直 径 |  | 120～220 | mm | 1.5～6 | 用游标卡尺检查 |
|  |  |  |  |  | 260～330 |  | 2～9 |  |
|  |  |  |  |  | 410～500 |  | 2～15 |  |
|  |  | 齿轮联轴器 端面间隙 | 外 形 最 大 直 径 |  | 170～250 | mm | ≥2.5 | 用游标卡尺检查 |
|  |  |  |  |  | 290～590 |  | ≥5 |  |
|  |  |  |  |  | 680～780 |  | ≥7.5 |  |
|  |  |  |  |  | 600～1100 |  | ≥10 |  |

检测、测试、实验项目（机架形状）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  | 特征 尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各部件基座 | 单个平面度 |  | ≤0.5 | 用平尺、塞尺检查或用水准仪检查 |
|  |  | 相互高度差 |  | ≤0.5～1.0 |  |
| 2 | 翼板平面度 | H形梁 |  | ≤b/150且≤2 | 角尺、钢板尺 |
|  |  | 箱形梁 |  | ≤b/200且≤2 |  |
| 3 | 翼板平面度 |  |  | ≤a/150 且≤2 | 角尺、钢板尺 |
| 4 | 腹板垂直度 |  |  | ≤H/500 且≤2 | 钢板尺 |
| 5 | 翼板与梁中心的对称度 |  |  | △≤2 | 钢板尺 |
| 6 | 复板平面度 | 受压区 |  | f≤0.7δ | 1m平尺和钢板尺 |
|  |  | 其它区 |  | f=δ |  |
| 7 | 扭曲 | ≤3.5m |  | 1 | 弦线、钢板尺 |
|  |  | >3.5m |  | 2 |  |
| 8 | 正面弯曲度 |  |  | 1/1500，且< 4 | 弦线、钢板尺 |
| 9 | 侧面弯曲度 |  |  | 1/1500，且< 6 | 弦线、钢板尺 |

检测、测试、实验项目（焊缝）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  |  | 特征 尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要焊缝内部质量 | 卷筒 | 环缝、纵缝 |  | 有见证 | 查自检记录、焊工资格、焊工号、钢印号并根据要求进行无损检测 |
|  |  | 传动轴 | 环缝 |  | 有见证 | 查自检记录、焊工资格、焊工号、钢印号并根据要求进行无损检测 |
|  |  | 机架 | 主要受力梁翼板、复对接缝 |  | 有见证 | 查自检记录、焊工资格、焊工号、钢印号并根据要求进行无损检测 |
|  |  |  | 主要受力梁间丁字接头角缝 |  | 有见证 | 查自检记录、焊工资格、焊工号、钢印号并根据要求进行无损检测 |
|  |  |  | 平衡梁支承梁加强板角缝 |  | 有见证 | 查自检记录、焊工资格、焊工号、钢印号并根据要求进行无损检测 |
| 2 | 焊缝外观质量 | 裂纹 |  |  | 不允许 | 用20倍放大镜或磁粉探伤检查 |
|  |  | 咬边 | 深 |  | ≤0.5 | 焊接尺、钢板尺 |
|  |  |  | 连续长 |  | ≤100 |  |
|  |  |  | 两侧累计长 |  | ≤10%焊缝全长 |  |
|  |  | 对接焊缝余高 |  |  | 0～3 | 焊接尺、钢板尺 |
| 3 |  | 焊缝宽度 |  |  | 盖过每边坡口 2～4并平缓过度 | 焊接尺、钢板尺 |
| 4 | 角焊缝焊角偏差与凹凸 | K≤6 |  |  | +1 0 | 焊接尺 |
|  |  | K > 6～12 |  |  | ＜-1～+1.5 |  |
|  |  | K≥12 |  |  | +2 -1 |  |
| 5 | 气孔 | 主要焊缝 |  |  | ф1.0mm气孔≤3个/m2间距＞20 | 焊接尺、钢板尺 |
|  |  | 三类焊缝 |  |  | ф1.5mm气孔≤3个/m2间距＞20 |  |
| 6 | 角焊缝表面凹凸 |  |  |  | 25长度内≤2 | 焊接尺、钢板尺 |
| 7 | 表面夹渣 |  |  |  | 不允许 | 目测 |
| 8 | 焊瘤 |  |  |  | 不允许 | 目测 |
| 9 | 飞溅 |  |  |  | 不允许 | 目测 |
| 10 | 电弧擦伤 |  |  |  | 不允许 | 目测 |
| 11 | 凹坑 |  |  |  | 不允许 | 目测 |
| 注：对于一般项若不合格焊缝的长度≤焊缝全长的20%时可判为“基本合格”，在评定等级时二项“基本合格”按一项不合格处理。 |  |  |  |  |  |  |

检测、测试、实验项目（防腐）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 | 特征尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材表面除绣处理 | 表面清洁度 | 不低于Sa2.5级 | 对比法目测检查 |
| 2 | 漆面质量 |  | 光滑、均匀、无漏涂、无流挂、皱皮等 | 用目测检查 |
| 3 | 漆膜厚度 |  | 漆膜最小厚度不低于设计值的85% | 用磁性测厚仪检查 |
| 4 | 漆膜附着力 |  | 达到合格值 | 用划格法检查 |

检测、测试、实验项目（电气）

| 序号 | 检查、测试、实验项目 |  | 特征 尺寸 | 合格标准值 | 检查、测试、实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路绝缘电阻 | ≥48V |  | ≥0.25 | 在常温、冷态和天气良好条件下进行测量，测量各线路对地间绝缘电阻时，兆欧表“L”端接线路端，“E”端接地。同一电压的线路（包括电动机）可合并测量 |
|  |  | ＞48V |  | ≥0.5 |  |
| 2 | 运行性 |  |  | 平稳无异常 | 全程升降三次用视听法检查各部分运转情况 |
| 3 | 电动机三相定子（线） 电流不平衡度 |  | A | ≤10 | 用三只电流表或钳形电流表同时测量。 准确度不低于5级的交流电流表。 |
| 4 | 电器元件发热情况 |  |  | 正常 | 用手在发热最严重部位检查,不烫手为符合要求,有异议时，用温度计测量,其值＜铭牌值 |
| 5 | 轴承温度 |  | ℃ | ≤65 | 在轴承端部或轴承盖中部检。 用温度计检测。 |
| 6 | 限位开关、高度指示动作情况 |  |  | 准确可靠 | 到达设定位置时能切断或接通电源，高度指示与实际位置相符。 |
| 7 | 制动器松闸电流 |  |  | ≤铭牌值 | 铭牌无要求时记录电流值 |
| 8 | 手动机构动作情况 |  |  | 灵活、可靠 | 牙嵌离合器及手把嵌入率100%，手、电分动时应能互锁 |
| 9 | 可伤人件的防护情况 |  |  | 有防护罩 | 目视检查 |